## Slide 1
Nadprzewodnictwo w nanostrukturach
metalicznych Paweł Wójcik
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH
Współpraca: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii dr Michał Zegrodnik, prof. Józef Spałek Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
prof. Janusz Adamowski, dr hab. Bartłomiej Spisak, dr Maciej Wołoszyn

## Slide 2
Plan prezentacji
Plan prezentacji:
Przegląd eksperymentów
Model teoretyczny
Temperatura krytyczna w cienkich warstwach metalicznych
Przejście metal-nadprzewodnik w zewnętrznym polu magnetycznym w cienkich warstwach metalicznych
Faza FFLO w nanostrukturach metalicznych
Podsumowanie

## Slide 3
Eksperymenty
Pb nanofilms on Si(111) -
Y. Guo et al. Science 306, 1915 (2004)
Obrazy z STM dla cienkich warstw Pb. Tarasy na obrazach związane są z podłożem Si(111).
Pomiar rezystancji w funkcji temperatury przy zastosowaniu kontaktu z Au.
Spektroskopia fotoemisji - najwyżej obsadzony stan elektronowy

## Slide 4
Eksperymenty
D. Eom et al. Phys. Rev. Lett. 96, 027005 (2006)
Metoda pomiaru: Scanning tunneling spectroscopy
bilayer (even-odd) oscillations
Pb nanofilms on Si(111) -
Temperatura krytyczna w funkcji grubości warstwy Pb.

## Slide 5
Eksperymenty
Al nanowire
Sn nanowire
M. Zgirski et al. PRB 75, 172509 (2007)
M. Tian et al. PRB 71, 104521 (2005)
Literatura: 1. M. M Ozer et al. Nature Physics, 2, 173, (2006) 2. T. Zhang et al. Nature Physics, 6, 104, (2010) 3. S. Qin et al. Science, 324, 1314, (2009)

## Slide 6
Model teoretyczny
Hamiltonian BCS
gdzie
samouzgodnione równanie na
Koncentracja elektronowa

## Slide 7
Wyniki – Δ , Tc
Cienka warstwa metaliczna
d
x
y
z
x
y
z
Gaz elektronów swobodnych Lx, Ly, Lz
Przybliżenie pasm parabolicznych
grubość warstwy
E
k
E1
E2
E3
E
k
E1
E2
E3
E
k
E1
E2
E3
N

## Slide 8
Wyniki – Δ , Tc
Cienka warstwa Al
P. Wójcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106
Przerwa nadprzewodząca, potencjał chemiczny oraz gęstość stanów poniżej energii Fermiego w funkcji grubości nanowarstwy

## Slide 9
Wyniki – Δ , Tc
P. Wójcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106
Zależna od położenia przerwa nadprzewodząca dla wybranych grubości nanowarstw
Temperatura krytyczna w funkcji grubości warstwy
Relacje dyspersji dla poszczególnych podpasm

## Slide 10
Wyniki – Δ , Tc
P. Wójcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106
Amplituda i okres oscylacji silnie zależy od koncentracji elektronowej (energii Fermiego)
Przerwa nadprzewodząca funkcji grubości nanowarstwy i koncentracji elektronowej

## Slide 11
Eksperyment 1
Obrazy z SEM złącza Al-Al2O3-Al
Znormalizowana konduktancja różniczkowa
Przerwa nadprzewodząca dla grubości nanowarstw Al. D=5,7,10,30 nm

## Slide 12
Eksperyment 1
Porównanie z eksperymentem
Niejednorodności powierzchni
Liczba losowa [-1,1]
zakładamy 1 ML
P. Wójcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106
Przerwa nadprzewodząca w funkcji grubości nanowarstw Al. Porównanie z eksperymentem.

## Slide 13
Eksperyment 2
Temperatura krytyczna w funkcji grubości warstwy Pb.

## Slide 14
Eksperyment 2
Uwzględnienie wpływu złącza Si/Pb
Tc/Tc,bulk
Porównanie z eksperymentem
Si(111)
Pb
Y. Chen et al. Phys. Rev. B 85, 224517 (1012)
Przerwa nadprzewodząca w funkcji grubości nanowarstw Pb. Porównanie z eksperymentem.

## Slide 15
Przejście NM/SC
Przejście metal nadprzewodnik indukowane polem magnetycznym
x
y
z
Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb – przybliżenie paramagnetyczne
even-odd (bilayer) oscillations
beating effect
P. Wójcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302
Pole krytyczne w funkcji grubości nanowarstw Pb.

## Slide 16
FFLO
Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov state
BCS - parowanie (k↑,-k↓)
FFLO - parowanie (k↑,-k+q↓)
Warunki stabliności fazy FFLO 1. układy ultra-czyste 2. pomijalny efekt orbitalny, parametr Makiego
nadprzewodniki ciężkofermionowe
nadprzewodniki organiczne 2D
cienkie ultra-czyste warstwy metaliczne ?

## Slide 17
FFLO
(a) Przerwa nadprzewodząca w funkcji pola magnetycznego. Kolorem zielonym zaznaczono obszar stabilności fazy FFLO, (b) całkowity moment pędu par Coopera w funkcji pola magnetycznego, (c) Energia swodobna stanu normalnego oraz nadprzewodzącego w funkcji wektora q. Warstwa Pb o grubości d=3ML
Faza FFLO w cienkich warstwach Pb
P. Wójcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327

## Slide 18
FFLO
1. Warunki „rezonansu” są niszczące dla fazy FFLO 2. Obszar stabilności fazy FFLO oscyluje w antyfazie do oscylacji pola krytycznego
P. Wójcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327
Faza FFLO w cienkich warstwach Pb
Przerwa nadprzewodząca w funkcji pola magnetycznego dla kilku różnych grubości warstw Pb. Kolorem zielonym zaznaczono obszar stabilności fazy FFLO

## Slide 19
FFLO
P. Wójcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327
Schematyczny rysunek przedstawiający wyjaśniający niszczący wpływ warunków rezonansu na fazę FFLO
W układzie może pojawić się jeden wektor q który jest pewna wypadkową niedopasowania z wszystkich podpasm
Faza FFLO w cienkich warstwach Pb

## Slide 20
FFLO
1) Powstają podobszary o różnym wektorze q 2) Liczba podobszarów stabilności fazy FFLO odpowiada liczbie pasm uczestniczących w parowaniu
P. Wójcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327
Faza FFLO w cienkich warstwach Pb

## Slide 21
FFLO
Faza FFLO w nanodrutach
Parowanie FFLO indukowane efektem orbitalnym
Energia stanów jednoelektronowych
oraz ich funkcja falowa
y
z
x
Schematyczny rysunek parowania indukowanego efektem orbitalnym

## Slide 22
FFLO
Poszczególne spadki na wykresie związane są z deparowaniem w poszczególnych podpasmach
P. Wójcik, M.Zegrodnik, J. Spałek, arxiv:1502.04988
Faza FFLO w nanodrutach
Temperatura krytyczna w funkcji promienia nanodrutu
Diagram fazowy w funkcji pola magnetycznego

## Slide 23
FFLO
P. Wójcik, M.Zegrodnik, J. Spałek, arxiv:1502.04988
Faza FFLO w nanodrutach
Diagramy fazowe dla nanodrutów o kilku różnych promieniach

## Slide 24
FFLO
Faza FFLO w nanodrutach
Warunek powstania fazy FFLO : Stan rezonansowy nie może mieć największej orbitalnej liczby kwantowej |m| spośród pasm uczestniczących w parowaniu.
P. Wójcik, M.Zegrodnik, J. Spałek, arxiv:1502.04988
Relacje dyspersji, przerwa nadprzewodząca w funkcji położenia, oraz wkład poszczególnych pasm w (m,j) w przerwę nadprzewodzącą. Wyniki zaprezentowane dla dwóch promieniu nanodrutu: w którym powstaje faza FF (lewy) i nie powstaje faza FF (prawy)

## Slide 25
Podsumowanie
Podsumowanie:
1. Własności nadprzewodzące nanostruktur metalicznych oscylują w funkcji ich rozmiarów geometrycznych – kwantowy efekt rozmiarowy potwierdzony eksperymentalnie
2. Formuła CC na krytyczne pole magnetyczne w przybliżeniu
paramagnetycznym nie jest spełniona dla cienkich warstw metalicznych.
3. Obszar stabilności fazy FFLO w cienkich warstwach oscyluje w funkcji ich grubości, przy czym warunki rezonansu kształtu
niszczą fazę FFLO, obszar stabilności fazy FFLO dzieli się na podobszary, których liczba zależy od liczby podpasm biorących udział w parowaniu.
4. W cylindrycznych nanodrutach metalicznych faza FFLO może
być indukowana przez efekt orbitalny

## Slide 26
Podsumowanie
Dziękuję za uwagę.
Badania finansowane z grantu „Juventus Plus” MNiSW nr. IP2012 048572

## Slide 27
Przejście NM/SC
Przejście metal nadprzewodnik indukowane polem magnetycznym
x
y
z
Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb – przybliżenie paramagnetyczne
even-odd (bilayer) oscillations
beating effect
P. Wójcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302
Pole krytyczne w funkcji grubości nanowarstw Pb.

## Slide 28
Przejście NM/SC
P. Wójcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302
=2.2 ML
Różnica pomiędzy =2.2 ML a 2 ML prowadzi do dudnień z określonym okresem
Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb – przybliżenie paramagnetyczne
Energie QWS w funkcji grubości nanowarstw Pb.

## Slide 29
Przejście NM/SC
P. Wójcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302
Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb – przybliżenie paramagnetyczne
Formuła Clogstona - Chandrasekhar
Współczynnik α w funkcji grubości nanowarstw Pb.

## Slide 30
Przejście NM/SC
Wpływ efekt orbitalnego
Pole krytyczne w funkcji grubości
nanowarstw Pb z oraz bez uwzględnienia efektu orbitalnego.
Znormalizowana temperatura w której przejście metal-nadprzewodnik staje się przejściem I rodzaju w funkcji grubości warstwy.

## Slide 31
FFLO
Faza FFLO w cienkich warstwach
Hamiltonian
gdzie
samouzgodnione równanie na przerwę nadprzewodzącą